附件

广东省水泥行业固定资产投资项目能评对标准入值（试行）

为贯彻落实《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国家发展改革委6号令），推进我省固定资产投资项目节能评估审查对标管理体系的构建和实施，改革市场准入制度，依据《中华人民共和国节约能源法》、《国务院关于加强节能工作的决定》、《广东省节约能源条例》和《广东省人民政府办公厅关于印发广东省2014－2015年节能减排低碳发展行动方案的通知》（粤府办〔2014〕53号），结合我省实际，省发展改革委组织编制了《广东省建筑、电力、钢铁、石化、水泥行业固定资产投资项目能评对标准入值》，请有关单位在开展固定资产投资项目节能评估和审查工作时参考执行。试行期间，如果有国家标准、行业标准或国家限额严于我省的，则执行国家相应标准。

水泥行业

（一）水泥新建项目能耗准入值

| 指标名称 | 单位 | 限额值 | 引导值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可比水泥综合电耗（无外购熟料） | kW•h /t | 88 | 85 |
| 可比水泥综合能耗（无外购熟料） | kgce/t | 91 | 88 |
| 可比水泥综合电耗（外购熟料） | kW•h /t | 36 | 32 |
| 可比水泥综合能耗（外购熟料） | kgce/t | 7.5 | 7 |
| 可比熟料综合煤耗 | kgce/t | 103 | 100 |
| 可比熟料综合电耗 | kW•h /t | 60 | 56 |
| 可比熟料综合能耗 | kgce/t | 110 | 106 |

（二）说明

1.适用范围

适用于对全省新上水泥行业固定资产投资项目能耗消耗量的计算与评价。

2.参考的文件或规范

GB16780-2012 《水泥单位产品能源消耗限额》。

3. 术语和定义

3.1 熟料综合煤耗

在统计期内生产每吨熟料的燃料消耗折算成标准煤，包括烘干原燃材料和烧成熟料消耗的燃料。

- 3.2 可比熟料综合煤耗

熟料综合标准煤耗按熟料28 d抗压强度等级修正到52.5 等级及海拔高度统一修正后所得的标准煤耗。

- 3.3 熟料综合电耗

在统计期内生产每吨熟料，包括熟料生产各过程的电耗和生产熟料辅助过程的电耗。

- 3.4 可比熟料综合电耗

熟料综合电耗按熟料28 d抗压强度等级修正到 52.5 等级及海拔高度统一修正后所得的综合电耗。

- 3.5 可比熟料综合能耗

在统计期内生产每吨熟料消耗的各种能源按熟料28d抗压强度等级修正到52.5等级及海拔高度统一修正后并折算成标准煤所得的综合能耗。

- 3.6水泥综合电耗

在统计期内生产每吨水泥的综合电力消耗，包括水泥生产各过程的电耗和生产水泥的辅助过程电耗（包括厂内线路损失以及车间办公室、仓库的照明等消耗）。

- 3.7可比水泥综合电耗

水泥综合电耗按水泥28d抗压强度等级修正到出厂为42.5等级及海拔高度统一修正后所得的综合电耗。

- 3.8可比水泥综合能耗

在统计期内生产每吨水泥消耗的各种能源，按熟料28d抗压强度等级修正到52.5等级、海拔高度、水泥28d抗压强度等级修正到出厂为42.5等级统一修正后并折算成标准煤所得的综合能耗。

4. 能耗统计及计算方法

- 4.1统计范围

- 4.1.1燃料的统计范围

- 熟料综合煤耗统计范围是从原燃材料进入生产厂区开始，到水泥熟料出厂的整个熟料生产过程消耗的燃料量，包括烘干原燃材料和烧成熟料消耗的燃料。如果水泥企业采用替代燃料，应单独统计替代燃料消耗量，但替代燃料不包含在熟料综合煤耗范围内。

- 水泥综合能耗中标准煤耗统计范围是从原燃材料进入生产厂区开始，到水泥出厂的整个水泥生产过程消耗的燃料量，包括烘干原燃材料和水泥混合材以及烧成熟料消耗的燃料。如果水泥企业采用替代燃料，应单独统计替代燃料消耗量，但替代燃料不包含在水泥综合能耗范围内。

- 4.1.2电耗的统计范围

- 熟料综合电耗统计范围为从原燃材料进入生产厂区开始，到水泥熟料出厂的整个熟料生产过程消耗的电量，不包括用于基建、技改等项目建设消耗的电量。采用废弃物作为替代燃料和替代原料时，处理废弃物消耗的电量应单独统计，并且不包含在熟料综合电耗范围内。

- 水泥综合电耗统计范围是从原燃材料进入生产厂区开始，到水泥出厂的整个水泥生产过程消耗的电量，不包括用于基建、技改等项目建设消耗的电量。采用废弃物作为替代原料、替代燃料和水泥混合材时，处理废弃物消耗的电量应单独统计，并且不包含在水泥综合电耗范围内。

- 水泥粉磨企业综合电耗统计范围是从水泥熟料、石膏和混合材等进入生产厂区到水泥出厂的整个水泥生产过程消耗的电量。

- 4.2统计方法

- 4.2.1燃料统计方法

在统计期内水泥企业定期统计用于烘干原燃材料、水泥混合材和烧成熟料的原煤用量，以及点火用油或用气量。采用废弃物作为替代原料时，烘干废弃物消耗的燃料用量单独统计。采用废弃物作为水泥混合材时，其烘干所消耗的燃料量也应单独统计。同时统计所消耗燃料对应的收到基低位发热量。

烧成系统废气用于余热电站发电时，应统计余热电站发电量及余热电站自用电量。采用烧成系统废气进行原、燃料烘干以外的其它余热利用时，应对余热利用进口和出口热量及余热利用系统的散热损失进行定期检测。检测和计算参考GB/T 26282和GB/T 26281的规定进行。

- 4.2.2电耗统计方法

水泥生产企业定期根据生料制备、燃料制备、熟料烧成和水泥粉磨等过程各电表记录的电量进行统计。采用废弃物作为替代原料、替代燃料和水泥混合材时，处理废弃物消耗的电量单独统计。电耗的测试可以按GB/T 27977-2011中规定的方法进行。

- 4.3计算方法

- 4.3.1可比熟料综合煤耗计算方法

熟料综合煤耗按式（1）计算：

ecl＝PCQnet,arQBMPCL	         	(1)

式中：

ecl ——熟料综合煤耗，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）；

PC——统计期内用于烘干原燃材料和烧成熟料的入窑与入分解炉的实物煤总量，单位为千克（kg）；

Qnet,ar——统计期内实物煤的加权平均低位发热量，单位为千焦每千克（kJ/kg）；

QBM——每千克标准煤发热量，见GB/T 2589，单位为千焦每千克（kJ/kg）；

PCL——统计期内的熟料总产量，单位为吨（t）。

- 4.3.2余热发电综合煤耗计算方法

余热发电折算标准煤量按式（2）计算：

ehe＝0.1229×（qhe−q0）PCL      	(2)

式中：

ehe——统计期内余热发电折算的单位熟料标准煤量，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）；

0.1229——每千瓦时电力折合的标准煤量，单位为千克标准煤每千瓦时[kgce/（	kW·h）]；

qhe——统计期内余热电站总发电量，单位为千瓦时（kW·h）；

q0 ——统计期内余热电站自用电量，单位为千瓦时（kW·h）。

- 4.3.3余热利用综合煤耗计算方法

余热利用热量折算标准煤量按式（3）计算：

ehu＝HHI−(HHE+HHD)QBMPCL      	(3)

式中：

ehu——统计期内余热利用的热量折算的单位熟料标准煤量, 单位为千克标准煤每吨（kgce/t）。

HHI——统计期内余热利用进口总热量，单位为千焦（kJ）；

HHE——统计期内余热利用出口热量，单位为千焦（kJ）；

HHD——统计期内余热利用系统的散热损失总量，单位为千焦（kJ）。

- 4.3.4 熟料强度等级修正系数

熟料强度等级修正系数按式（4）计算：

a = 452.5A   	(4)

式中：

a——熟料强度等级修正系数；

A——统计期内熟料平均28d抗压强度，按附录A的规定计算，单位为兆帕（MPa）；

52.5——统计期内熟料平均抗压强度修正到52.5MPa。

- 4.3.5 海拔修正系数

水泥企业所在地海拔高度超过1000m时进行海拔修正，海拔修正系数按式（5）计算：

K=PHP0	(5)

式中：

K——海拔修正系数；

P0——海平面环境大气压，101325帕（Pa）；

PH——当地环境大气压，单位为帕（Pa）。

- 4.3.6 可比熟料综合煤耗

可比熟料综合煤耗按式（6）计算：

ekcl=aK(ecl−ehe−ehu−efc) 	(6)

式中：

ekcl——可比熟料综合煤耗，单位为千克每吨（kg/t）；

efc——处理废弃物消耗的燃料折算到每吨熟料的标准煤耗，单位为千克标准煤每吨（kgce/t），如果没有处理废弃物，按0考虑。

- 4.3.7可比熟料综合电耗

- 可比熟料综合电耗按式（7）计算：

QKCL = a KQCL	(7)

式中：

QKCL——可比熟料综合电耗，单位为千瓦时每吨（kW•h/t）；

QCL——统计期内熟料综合电耗，单位为千瓦时每吨（kW•h/t）。

- 4.3.8可比熟料综合能耗

可比熟料综合能耗按式（8）计算：

ECL= ekcl +0.122 9×QKCL	(8)

式中：

ECL——可比熟料综合能耗，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）。

4.3.9 可比水泥综合电耗

可比水泥综合电耗按式（9）计算：

QS＝qfm+QCLpcl+qmpm+qgpg+qfzPC	(9)

式中：

QS——水泥综合电耗，单位为千瓦时每吨（kW•h/t）；

qfm——统计期内水泥粉磨及包装过程耗电量，单位为千瓦时（kW•h）；

pcl——统计期内熟料消耗量，单位为吨（t）；

qm——统计期内每吨混合材预处理平均耗电量，单位为千瓦时每吨（kW•h/t）；

pm——统计期内混合材消耗量，单位为吨（t）；

qg——统计期内每吨石膏平均耗电量，单位为千瓦时每吨（kW•h/t）；

pg——统计期内石膏消耗量，单位为吨（t）；

qfz——统计期内应分摊的辅助用电量，单位为千瓦时（kW•h）；

PC——统计期内水泥总产量，单位为吨（t）。

当企业全部采用外购熟料生产水泥时，式（9）中外购熟料的QCL按零计算；当企业外购部分熟料生产水泥时，式（9）中外购熟料的QCL按65kW•h/t统一计算。

当企业部分熟料外卖时，在计算水泥综合电耗时上式中pcl不包括外卖的熟料量。

4.3.10 水泥强度等级修正系数

水泥强度等级修正系数按式（10）计算：

d = 442.5B	(10)

式中：

d ——水泥强度等级修正系数；

B ——统计期内水泥加权平均强度，单位为兆帕（MPa）；

42.5——统计期内水泥平均强度修正到42.5MPa。

4.3.11 可比水泥综合电耗

可比水泥综合电耗按式（11）计算：

QKS = dKQS  	(11)

式中：

QKS——可比水泥综合电耗，单位为千瓦时每吨（kW•h/t）。

4.3.12 可比水泥综合能耗

可比水泥综合能耗按式（12）计算：

EKS= ekcl ×g + eh +0.122 9×QKS 	(12)

式中：

EKS——可比水泥综合能耗，单位为千克每吨（kg/t）；

g ——统计期内水泥企业水泥中熟料平均配比，％；

eh ——统计期内烘干水泥混合材所消耗燃料折算的单位水泥标准煤量，单位为千克每吨（kg/t）。

当企业全部采用外购熟料生产水泥时，上式中外购熟料的ekcl按零计算。

当企业外购部分熟料生产水泥时，上式中ekcl可采用本企业可比熟料综合电耗数据。

- 4.3.13 其他

统计期内企业生产两种以上不同强度等级的水泥时，应根据不同强度等级的可比水泥综合电耗和水泥产量采用加权平均的方法计算可比水泥综合电耗和可比水泥综合能耗。

企业有多条生产线时，按生产线分别计算能耗，公用部分的电耗按产能分摊到各条生产线。